Instrukcja instalacji folii basenowej

Montażu folii należy dokonać w słoneczny dzień w temperaturze min. 15’C.

Podłoże powinno być wyrównane i wypoziomowane pozbawione ostrych krawędzi.

Zaleca się zrobienie wypełnienia kątowego przesianym, drobnym piaskiem a następnie go ubić i wyrównać.

Przed założeniem folii całe dno należy wyłożyć podkładem geotekstylnym, który zapobiega uszkodzeniu folii i wydłuża jej żywotność.

Montaż folii

Wygładzić folię na dnie, wypierając ją w kierunku ścian. Nigdy nie popychać folii ze zbyt dużą siłą, ani nie ciągnąć za nią.

Uwaga: Folia nie jest elementem konstrukcyjnym basenu. Jej jedyną funkcją jest niedopuszczenie do wyciekania wody z basenu. Ciśnienie wody jest utrzymywane przez ściany i elementy konstrukcyjne basenu. Folia musi prawidłowo przylegać do ziemi, wypełnienia kątowego i ściany basenu, nigdy nie może unosić masy wody, która mogłaby ją uszkodzić.

Niestosowanie się do poniższych zaleceń prowadzi do uszkodzenia folii i zerwania gwarancji.

- Przed umieszczeniem folii w basenie sprawdzić, czy  nie ma naruszonych szwów.

- Sprawdzić, czy wypełnienie kątowe wewnątrz basenu spełnia wymagania wymienione w instrukcji użytkowania basenu.

- Włożyć do basenu folię tak, aby dokładnie przylegała do ziemi, wypełnienia kątowego i ścian basenu. Uważać, by nie doszło do napięcia folii, postępując zgodnie z rysunkiem powyżej. Szew obwodowy powinien znajdować się mniej więcej pośrodku wypełnienia kątowego.

- Przy mocowaniu listew postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do basenu.